- Procedimiento para obtener gráficas momento-curvatura en vigas de concreto reforzado

Gabriel Vargas Marín, Javier González Alonso1

Recibido el 25 de febrero de 2005 - Aceptado el 27 de abril de 2005

RESUMEN

Se presenta el procedimiento para obtener varios puntos de la gráfica de momento – curvatura para una viga con sección transversal rectangular. Para ilustrar la manera en que el análisis de estas gráficas ayuda a comprender el comportamiento de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión se obtienen las gráficas momento – curvatura para una misma sección transversal con tres diferentes áreas de acero.

Palabras clave: concreto reforzado, flexión, momento, curvatura.

ABSTRACT

A procedure to obtain several points of the moment-curvature diagram for a rectangular cross-section beam is presented. To illustrate how the analysis of these graphs can help to get better understanding of reinforced concrete elements behavior, when they are loaded by static bending, moment-curvature graphs for the same section are obtained with three different steel areas.

Keywords: reinforced concrete, bending, moment, curvature.

Figura 1

INTRODUCCIÓN

El comportamiento de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión puede comprenderse de manera más clara mediante el uso de las gráficas que relacionan el momento flexionante resistente en una sección con la curvatura correspondiente. Sin embargo aunque en la mayoría de los textos relacionados con el concreto reforzado se resalta la importancia de estas gráficas, no se presenta el procedimiento para su obtención.

Se presenta el procedimiento iterativo para determinar cuatro puntos relevantes de las gráficas momento – curvatura de secciones transversales rectangulares de concreto reforzado. La magnitud y la posición de la fuerza resultante de compresión en el concreto, después de la etapa elástica, se obtienen mediante el diagrama esfuerzo – deformación unitaria propuesto por Hognestad que considera una curva parabólica en el intervalo 0 ≤ εc ≤ 0.002 y una línea recta en el intervalo 0.002 ≤ εc ≤ 0.004 y que se presenta en la figura 1. La deformación máxima útil en el concreto se considera εcu = 0.003.

METODOLOGÍA

En cada uno de los puntos por determinar, el procedimiento consiste en suponer el valor de la deformación unitaria para las condiciones estudiadas y mediante el procedimiento de tanteos, obtener la profundidad del eje neutro que cumple con las condiciones del equilibrio de fuerzas. Por razones de espacio, únicamente se presentan los tanteos que corresponden a la condición de equilibrio. Como el procedimiento para la obtención de la gráfica momento – curvatura es idéntico para las tres áreas de acero, únicamente se presenta en forma detallada el desarrollo para la sección A que corresponde a un área de acero de 5.94 cm2. Para las áreas de las secciones B y C, se presentan únicamente los resultados para cada una de las condiciones consideradas.

Los puntos que se estudiarán para generar la gráfica momento - curvatura de las tres áreas de acero, corresponden a los siguientes estados:

- inicio del agrietamiento

- fluencia del acero

- entre la fluencia del acero y la resistencia última de la sección

- resistencia última

Figura 2. Sección transversal2

Para el cálculo de la fuerza de compresión en el concreto después del comportamiento elástico se consideró un diagrama esfuerzo deformación unitaria para el concreto con una rama ascendente parabólica y una rama descendente lineal,  cuyas ecuaciones son:

f=2εε0−εε02    para  0≤ε≤ε0      (1)

f=1−100ε−ε0    para  ε0≤ε≤εcu(2)

el coeficiente para calcular el esfuerzo equivalente en el concreto está dado por:

k1=εcε01−εc3ε0    para 0≤εc≤ε0    (3)

k1=1−ε03εc−50εc+100ε0−50ε02εc para ε0≤εc≤εcu          (4)

la posición de la fuerza de compresión en el concreto, referida a la posición de la fibra más lejana en compresión desde el eje neutro, está dada por:

k2=4ε0−εc12ε0−εc   para 0≤εc≤ε0      (5)

k2=ε0212−εcε03+εc22−503εc−ε03εcεc−ε03−50εc2+100εcε0−50ε02para ε0≤εc≤εcu          (6)

La ecuación (5) se obtiene dividiendo el momento estático (o de primer orden) del área del diagrama de esfuerzos comprendida entre el eje de las ordenadas y un valor de la deformación unitaria ubicada en la porción parabólica del diagrama esfuerzo deformación del concreto respecto del eje de las ordenadas, entre la magnitud de dicha área. La ecuación (6) se obtiene de manera similar a la ecuación (5) pero corresponde a un valor de la deformación unitaria ubicada en la porción recta de dicho diagrama. Para todos los casos en estudio se considerará εo = 0.002 y εcu = 0.003.

2 Las dimensiones de la sección así como las propiedades de los materiales, se obtuvieron de las notas del curso de maestría “Comportamiento de Estructuras de Concreto”, impartido por el Dr. Ramón Padilla Mora en el Instituto de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Guadalajara.

Obtención del primer punto.

- Punto correspondiente al inicio del agrietamiento para As = 5.94 cm2 (3 varillas de 5/8”).

En la figura 3 se muestran los diagramas de deformaciones y de esfuerzos en la sección transversal:

Figura 3

se supone la profundidad del eje neutro como c = 26.04 cm, la deformación en el concreto

εc26.04cm=0.0001424.76cm

εc=26.04cm0.0001424.76cm=0.000147

el esfuerzo máximo en el concreto:

fc=Ecεc

fc=253,103kg/cm20.000147=37.27kg/cm2

la deformación en el acero:

εs19.68 cm=0.0001424.76 cm

εs=19.68cm0.0001424.76 cm=0.000111

el esfuerzo máximo en el acero:

fs=Esεs

fs=2'038,900 kg/cm20.000111=226.32 kg/cm2

la fuerza de compresión en el concreto por encima del eje neutro:

Cc=12fccb

Cc=1237.27 kg/cm226.04 cm25.4 cm=12,325.5 kg

y las fuerzas de tensión en el concreto y en el acero por debajo del mismo eje:

Tc=12frh−c b

Tc=1235.43 kg/cm224.76 cm25.4 cm=11,141 kg

Ts=Asfs

Ts=5.94 cm2226.32 kg/cm2=1,344.34 kg

como puede observarse, las magnitudes de las fuerzas de tensión y de compresión son prácticamente iguales. Los momentos de las fuerzas respecto del eje neutro:

MEN=12,325.5 kg17.36 cm

+11,141 kg16.51 cm+11,414kg16.51cm

+1,344.34kg19.68 cm= 424,168 kg−cm

la curvatura correspondiente:

ϕ=εcc=0.00014726.04 cm=5.645x10−06cm

- Obtención del segundo punto.

- Punto correspondiente a la fluencia del acero para As = 5.94 cm2 (3 varillas de 5/8”).

En la figura 4 se muestran los diagramas de deformaciones y de esfuerzos en la sección transversal:

Figura 4

se supone la profundidad del eje neutro como c = 12.26 cm, la deformación máxima en el concreto:

εc12.26 cm=0.002133.46 cm

εc=12.26cm0.002133.46 cm=0.000769

el coeficiente para calcular el esfuerzo en el concreto:

k1=εcε01−εc3ε0

=0.0007690.0021-0.00076930.002=0.335

el esfuerzo en el concreto:

fc=k1k3fc'

=0.3350.85280 kg/cm2=79.73 kg/cm2

la fuerza de compresión en el concreto por encima del eje neutro y la fuerza de tensión en el acero por debajo del mismo eje:

Cc=fccb

=79.73 kg/cm212.26 cm25.4 cm

=24,828 kg

Ts=Asfy

=5.94 cm24,200 kg/cm2=24,948 kg

como puede observarse, las magnitudes de las fuerzas de tensión y de compresión son prácticamente iguales.

El coeficiente para determinar la posición de la fuerza de compresión está dado por:

k2=4 ε0−εc12 ε0−εc

=40.002−0.000769120.002−0.000769=0.3102

la posición de la fuerza de compresión:

k2c=0.310212.26 cm=3.80 cm

el momento de la fuerza de tensión respecto de la posición de la fuerza de compresión:

M=Tsd−k2c

=24,948 kg45.72 cm−3.8 cm

=1'045,820 kg−cm

la curvatura correspondiente:

φ=εcc=0.00076912.26 cm=6.2724x10−05cm

Obtención del tercer punto.

Punto entre el inicio de la fluencia y la resistencia última de la sección para As = 5.94 cm2 (3 varillas de 5/8”).

En la figura 5 se muestran los diagramas de deformaciones y de esfuerzos en la sección transversal:

Figura 5

para una deformación de 0.002 en el concreto, se supone la profundidad del eje neutro como c = 6.19 cm. La deformación en el acero:

εs39.53 cm=0.0026.19 cm

εs=39.53 cm0.0026.19 cm=0.0127

εs=0.0127>εy⇒fs=fy=4,200 kg/cm2

el coeficiente para calcular el esfuerzo en el concreto:

k1=εcε01−εc3ε0=0.0020.0021-0.00230.002=0.667

el esfuerzo en el concreto:

fc=k1k3fc'

=0.6670.85280 kg/cm2=158.74 kg/cm2

la fuerza de compresión en el concreto por encima del eje neutro:

Cc=fccb

=158.74 kg/cm26.19 cm25.4 cm=24,959 kg

como puede observarse, las magnitudes de las fuerzas de tensión y de compresión son prácticamente iguales (de hecho la fuerza de tensión en el acero permanece constante toda vez que ha alcanzado su esfuerzo de fluencia).

El coeficiente para determinar la posición de la fuerza de compresión está dado por:

k2=4ε0−εc12ε0−εc

=40.002−0.002120.002−0.002=0.2727

la posición de la fuerza de compresión:

k2c=0.27276.19 cm=1.688 cm

el momento de la fuerza de tensión respecto de la posición de la fuerza de compresión:

M=Tsd−k2c

=24,948 kg45.72 cm−1.69 cm

=1'078,647 kg−cm

la curvatura correspondiente:

φ=εcc=0.0026.19cm=3.231x10−04cm

- Obtención del cuarto punto.

- Punto correspondiente a la resistencia última de la sección para As = 5.94 cm2 (3  de 5/8”)..

En la figura 6, se muestran los diagramas de deformaciones y de esfuerzos en la sección transversal.

Figura 6

Para una deformación última en el concreto de 0.003, se supone la profundidad del eje neutro como c = 5.42 cm.

εs40.3 cm=0.0035.42 cm

=40.3 cm0.0035.42 cm=0.0223

εs=0.0223>εy⇒fs=fy=4,200 kg/cm2

el coeficiente para calcular el esfuerzo en el concreto:

k1=1−ε03εc−50 εc+100 ε0−50ε02εc

=1-0.00230.003−500.003+1000.002

−500.00220.003=0.76

el esfuerzo en el concreto:

fc=k1k3fc'

=0.760.85280 kg/cm2=180.9 kg/cm2

la fuerza de compresión en el concreto por encima del eje neutro:

Cc=fccb

=180.9kg/cm25.42cm25.4cm

=24,901kg

como puede observarse, las magnitudes de las fuerzas de tensión y de compresión son prácticamente iguales (de hecho la fuerza de tensión en el acero permanece constante toda vez que ha alcanzado su esfuerzo de fluencia).

El coeficiente para determinar la posición de la fuerza de compresión está dado por:

k2=ε0212−εc ε03+εc22−503εc−ε03εcεc−ε03−50 εc2+100 εc ε0−50 ε02

=0.002212−0.0030.0023+0.00322−5030.003−0.00230.0030.003−0.0023−500.0032+1000.0030.002−500.0022

k2=0.411

la posición de la fuerza de compresión

k2c=0.4115.42 cm=2.23 cm

el momento de la fuerza de tensión respecto de la posición de la fuerza de compresión:

M=Tsd−k2c

=24,948 kg45.72 cm−2.23 cm

=1'084,989 kg−cm

la curvatura correspondiente:

φ=εcc=0.0035.42 cm=5.535x10−04cm

Como se mencionó con anterioridad, el procedimiento para determinar los puntos de las gráficas de momento – curvatura para las otras dos condiciones de refuerzo, secciones B y C, es similar al descrito anteriormente, por lo que únicamente se presentan los resultados correspondientes en las tablas 1 y 2.

- COMENTARIOS FINALES Y CONCLUSIONES.

De la comparación de las curvas momento – curvatura (ver Figura 7) para las tres cantidades de acero descritas al inicio, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

- Para el área de acero de 5.94 cm2, que corresponde a 3 varillas de 5/8” de diámetro, se observa que aun cuando su momento último es el menor de los tres casos, se dispone de una gran ductilidad para la sección, esto es, se logran alcanzar grandes deformaciones en ella antes de que se alcance la resistencia última (el porcentaje de acero de esta sección está por encima del valor mínimo y por debajo del valor máximo, es decir, se trata de una sección subreforzada). La sección presenta una falla de tipo dúctil.

- Para el área de acero de 17.1 cm2, que corresponde a 6 varillas de 3/4" de diámetro, se observa que se logra un gran aumento en el valor del momento último, pero se reduce considerablemente el comportamiento dúctil que se presenta en el caso anterior (el porcentaje de acero está muy cerca del porcentaje máximo para una sección subreforzada). La sección sigue presentando una falla de tipo dúctil ya que el acero alcanza su esfuerzo de fluencia antes de que el concreto llegue al aplastamiento.

- Para el área de acero de 30.42 cm2, que corresponde a 6 varillas de 1” de diámetro, se observa también una aumento considerable en el momento resistente respecto de los casos anteriores; sin embargo, la ductilidad es prácticamente nula, esto es, la viga alcanza su resistencia máxima e inmediatamente después sobreviene la falla (el porcentaje de acero está muy por encima del porcentaje máximo para una viga subreforzada). La sección presenta una falla de tipo frágil.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Park R., Paulay T., “Estructuras de Concreto Reforzado”, Limusa, Primera edición, México 1986.

- González Oscar, “Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado”, Limusa, Segunda edición, México, 1985.

- González, Javier, “Apuntes de Estructuras de Concreto”, UADY, México, 1993.

Figura 7. Gráficas Momento – Curvatura (M - ) para las secciones A, B y C

| Tabla 1. Coordenadas de los puntos de la gráfica Momento – Curvatura (M - ) para la sección B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propiedades de la sección B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b (cm) | h (cm) | d (cm) | f'c (kg/cm2) | Ec (kg/cm2) | As(cm2) | Es (kg/cm2) | fy (kg/cm2) | fr (kg/cm2) | εr |
| 25.4 | 50.8 | 45.72 | 280 | 253,103 | 17.1 | 2,038,900 | 4,200 | 35.43 | 0.00014 |
| Agrietamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c (cm) | εc = (εr*c)/(h-c) | fc = Ec*εc | εs = [εr*(d-c)]/(h-c) | fs = Es*εs | Cc = (1/2)*fc*b*c | Ts = fs*As | Tc = (1/2)*fr*(h-c)*b | T = Ts + Tc (kg) |  |
|  |  | (kg/cm2) |  | (kg/cm2) | (kg) | (kg) | (kg) |  |  |
| 27.398 | 0.000164 | 41.49 | 0.000110 | 223.48 | 14,435 | 3,822 | 10,530 | 14,352 | EQUILIBRIO |
|  |  | Momentos |  |  |  | Curvatura |  |  |  |
|  |  | M1 = (Cc)*(2c/3) | M2 = (Ts)*(d-c) | M3 = (Tc)*[2*(h-c)/3] | MT = M1+M2+M3 | ( = εc/c) |  |  |  |
|  |  | kg-cm | (kg-cm) | (kg-cm) | (kg-cm) | (cm-1) |  |  |  |
|  |  | 263,658 | 70,019 | 164,282 | 497,959 | 5.98239E-06 |  |  |  |
| Fluencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c (cm) | εc = (εy*c)/(d-c) | k1 | fc = k1*0.85*f'c | εs = εy | fs = fy | Cc = fc*c*b | Ts = As*fy | k2 |  |
|  |  |  | (kg/cm2) |  | (kg/cm2) | (kg) | (kg) |  |  |
| 19.996 | 0.001632 | 0.5941 | 141.40 | 0.0021 | 4,200 | 71,819 | 71,820 | 0.3645 | EQUILIBRIO |
|  |  | Momentos |  |  |  | Curvatura |  |  |  |
|  |  | M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] | M2 = (Ts)*(d-c) |  | MT = M1 + M2 | ( = εc/c) |  |  |  |
|  |  | kg-cm | (kg-cm) |  | (kg-cm) | (cm-1) |  |  |  |
|  |  | 912,669 | 1,847,498 |  | 2,760,167 | 8.16358E-05 |  |  |  |
| Punto entre la fluencia y la resistencia última |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c (cm) | εc | k1 | fc = k1*0.85*f'c | εs = [εc*(d-c)]/c | fs = fy | Cc = fc*c*b | Ts = As*fy | k2 |  |
|  |  |  | (kg/cm2) |  | (kg/cm2) | (kg) | (kg) |  |  |
| 17.82 | 0.002 | 0.6667 | 158.67 | 0.0031 | 4,200 | 71,817 | 71,820 | 0.3750 | EQUILIBRIO |
|  |  | Momentos |  |  |  | Curvatura |  |  |  |
|  |  | M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] | M2 = (Ts)*(d-c) |  | MT = M1 + M2 | ( = εc/c) |  |  |  |
|  |  | kg-cm | (kg-cm) |  | (kg-cm) | (cm-1) |  |  |  |
|  |  | 799,862 | 2,003,778 |  | 2,803,640 | 0.000112 |  |  |  |
| Resitencia última |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c (cm) | εc = εcu | k1 | fc = k1*0.85*f'c | εs = [εc*(d-c)]/c | fs = fy | Cc = fc*c*b | Ts = As*fy | k2 |  |
|  |  |  | (kg/cm2) |  | (kg/cm2) | (kg) | (kg) |  |  |
| 15.83 | 0.003 | 0.7507 | 178.67 | 29.89 | 4,200 | 71,839 | 71,820 | 0.4112 | EQUILIBRIO |
|  |  | Momentos |  |  |  | Curvatura |  |  |  |
|  |  | M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] | M2 = (Ts)*(d-c) |  | MT = M1 + M2 | ( = εc/c) |  |  |  |
|  |  | kg-cm | (kg-cm) |  | (kg-cm) | (cm-1) |  |  |  |
|  |  | 669,596 | 2,146,700 |  | 2,816,296 | 0.000190 |  |  |  |

Tabla 2. Coordenadas de los puntos de la gráfica Momento – Curvatura (M - ) para la sección C

| Propiedades de la sección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b (cm) | h (cm) | d (cm) | f'c (kg/cm2) | Ec (kg/cm2) | As(cm2) | Es (kg/cm2) | fy (kg/cm2) | fr (kg/cm2) | εr |
| 25.4 | 50.8 | 45.72 | 280 | 253,103 | 30.42 | 2,038,900 | 4,200 | 35.43 | 0.00014 |
| Agrietamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c (cm) | εc = (εr*c)/(h-c) | fc = Ec*εc | εs = [εr*(d-c)]/(h-c) | fs = Es*εs | Cc = (1/2)*fc*b*c | Ts = fs*As | Tc = (1/2)*fr*(h-c)*b | T = Ts + Tc (kg) |  |
|  |  | (kg/cm2) |  | (kg/cm2) | (kg) | (kg) | (kg) |  |  |
| 28.64 | 0.000181 | 45.80 | 0.000108 | 220.01 | 16,657 | 6,693 | 9,971 | 16,664 | EQUILIBRIO |
|  |  | Momentos |  |  |  | Curvatura |  |  |  |
|  |  | M1 = (Cc)*(2c/3) | M2 = (Ts)*(d-c) | M3 = (Tc)*[2*(h-c)/3] | MT = M1+M2+M3 | ( = εc/c) |  |  |  |
|  |  | kg-cm | (kg-cm) | (kg-cm) | (kg-cm) | (cm-1) |  |  |  |
|  |  | 318,044 | 114,311 | 147,307 | 579,662 | 6.31769E-06 |  |  |  |
| Punto entre el agrietamiento y la resistencia última |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c (cm) | εc = (εy*c)/(d-c) | k1 | fc = k1*0.85*f'c | εs = [εc*(d-c)]/c | fs = fy | Cc = fc*c*b | Ts = As*fy | k2 |  |
|  |  |  | (kg/cm2) |  | (kg/cm2) | (kg) | (kg) |  |  |
| 22.3 | 0.000210 | 0.1013 | 24.12 | 0.000220547 | 449.67 | 13,659 | 13,679 | 0.3274 | EQUILIBRIO |
|  |  | Momentos |  |  |  | Curvatura |  |  |  |
|  |  | M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] | M2 = (Ts)*(d-c) |  | MT = M1 + M2 | ( = εc/c) |  |  |  |
|  |  | kg-cm | (kg-cm) |  | (kg-cm) | (cm-1) |  |  |  |
|  |  | 204,863 | 320,364 |  | 525,226 | 9.41704E-06 |  |  |  |
| Segundo punto entre el agrietamiento y la resistencia última |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c (cm) | εc | k1 | fc = k1*0.85*f'c | εs = [εc*(d-c)]/c | fs = fy | Cc = fc*c*b | Ts = As*fy | k2 |  |
|  |  |  | (kg/cm2) |  | (kg/cm2) | (kg) | (kg) |  |  |
| 25.16 | 0.002 | 0.6667 | 158.67 | 0.0016 | 3332.25628 | 101,398 | 101,367 | 0.2727 | EQUILIBRIO |
|  |  | Momentos |  |  |  | Curvatura |  |  |  |
|  |  | M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] | M2 = (Ts)*(d-c) |  | MT = M1 + M2 | ( = εc/c) |  |  |  |
|  |  | kg-cm | (kg-cm) |  | (kg-cm) | (cm-1) |  |  |  |
|  |  | 1,855,402 | 2,084,110 |  | 3,939,512 | 0.000079 |  |  |  |
| Resitencia última |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c (cm) | εc = εcu | k1 | fc = k1*0.85*f'c | εs = [εc*(d-c)]/c | fs = fy | Cc = fc*c*b | Ts = As*fy | k2 |  |
|  |  |  | (kg/cm2) |  | (kg/cm2) | (kg) | (kg) |  |  |
| 27.3 | 0.003 | 0.7611 | 181.14 | 0.0020 | 4127.092088 | 125,609 | 125,546 | 0.4112 | EQUILIBRIO |
|  |  | Momentos |  |  |  | Curvatura |  |  |  |
|  |  | M1 = (Cc)*[c-(k2*c)] | M2 = (Ts)*(d-c) |  | MT = M1 + M2 | ( = εc/c) |  |  |  |
|  |  | kg-cm | (kg-cm) |  | (kg-cm) | (cm-1) |  |  |  |
|  |  | 2,019,099 | 2,312,560 |  | 4,331,659 | 0.000110 |  |  |  |

Profesor de Carrera del Cuerpo Académico de Estructuras y Materiales de la FIUADY